附件2

清远市市场监督管理局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查实施细则（2023年）

一、抽样方法

在企业成品库或产品集中存放地随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。

抽样方法：在企业的成品仓库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

在生产领域抽样时，每个生产单位抽取不超过二批次产品,抽样基数满足抽样数量即可。

抽样数量：同品种、同规格、同等级的砌块，以30000块为一批，不足30000块亦为一批，随机抽取50块砌块，进行尺寸偏差、外观质量检验。

从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中，随机抽取27块砌块，检验样品15块砌块，备用样品12块砌块，检验样品带回市质计所检验，备用样品留在被抽检单位封存。

样品处理：检验样品和备用样品应分别签封，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

在生产领域和流通领域抽样时，备样封存于检验机构，随检验样品一起托运至检验机构。样品运送时应防止碰撞损坏样品。

样品一经抽取，抽样人员应立即在样品表面做好相关标记，标记内容包括但不限于样品等级、规格型号、检/备样、抽样单号等信息。检验样品和备用样品应分别签封，做好样品的防拆封、防调换措施；如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

在生产领域和流通领域抽样时，备用样品应封存于检验机构，随检验样品一起托运至检验机构。托运时，可采用泡沫垫等保护材料将样品进行包覆装箱，装箱后用透明胶带缠绕加固；再将纸箱采用缠膜、加木托、打木架的方式打包运输。样品运送时应防止碰撞损坏。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸允许偏差 | GB/T11968-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 外观质量 | GB/T11968-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 抗压强度 | GB/T11969-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 干密度 | GB/T11969-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 导热系数（25℃干态） | GB/T10294-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 抗冻性 | GB/T11969-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 放射性核素限量 | GB6566-2010 | ● |  | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1. 强制性标准。

GB 6566-2010  《建筑材料放射性核素限量》

2.推荐性标准。

GB/T11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》

GB/T 10294—2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》

GB/T 11969—2020《蒸压加气混凝土性能试验方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。