2021年清远市硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件产品质量

监督抽查实施细则

1 产品分类

1.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1和表2。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 412 | 412.3 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 塑料管材及管件 | （PVC-U）管材及管件 |

1.2 产品种类（适用时）

1.2.1硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件包括给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件。

1.2.2建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材按连接方式分为胶粘剂连接型管材和弹性密封圈连接型管材。按铅限量值分为无铅管材和含铅管材。

1.2.3建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件按连接方式分为胶粘剂连接型管件和弹性密封圈连接型管件。

2.术语和定义

2.1 硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

以聚氯乙烯树脂为主要原料,经挤出成型的用于给水或建筑物内排水的管材, 简称：PVC-U给水管材或PVC-U排水管材。

2.2硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

以聚氯乙烯树脂为主要原料,经挤出成型的用于建筑物内排水的管件, 简称： PVC-U排水管件。

3 企业生产规模划分

根据硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件产品行业的实际情况，生产企业规模以企业年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2。

表2 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥30000 | ≥8000且<30000 | <8000 |

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

GB/T 5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》

GB/T 10002.1-2006《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

企业明示标准及产品明示质量要求。企业未声称执行标准的，以国家推荐性标准作为依据。

涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次产品。

5.2 抽样方法及数量

在生产企业的成品库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品作为样品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

管材：同一批次合格产品中的饮用水给水用管材抽取13根，每根截取4段，每段1米，每根中的2段作为检测样品，2段作为备用样品。排水用管材抽取8根，每根截取4段，每段1米，每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品。

如每根管材的长度不足以截取4段，应增加抽取管材的根数，使最终截取的总段数不少于上述要求。

管件：同一批次合格产品中抽取5箱，每箱抽取9个，每箱中的5个作为检验样品，4个作为备用样品。

如每箱中管件的数量不足以抽取9个，应增加抽取的箱数，使最终抽取的管件总数不少于上述要求。

5.3 样品处置

5.3.1.对每个所抽的样品均应编号标识，标识应具有唯一性。检验样品及备用样品应分别封样，并寄送至指定的检验机构相关部门。

样品应贮存在阴凉、通风的库房内，平整堆放，高度不宜超过2m，管件的包装质量不超过2kg，避免阳光直射。

5.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的（PVC-U）管材产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

对于产品检验所需的样品技术参数如管材或管件的公称外径、公称壁厚（或S,SDR,PN系列），饮用水(或非饮用水)以及管件的连接方式等信息,需要被抽企业提供的,应在抽样现场获取,并经企业确认。

建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材抽样时应跟企业确认是无铅管材还是含铅管材。

6 检验项目及检验项目属性划分

6.1 检验项目及属性划分

检验项目及属性划分见表3，4，5

表3给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目及属性划分

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 规格尺寸 |  | GB/T10002.1-2006 | 推荐性 | GB/T8806-2008 |  | ● |
| 2 | 密度 |  | GB/T10002.1-2006 | 推荐性 | GB/T1033-1986 |  | ● |
| 3 | 维卡软化温度 |  | GB/T10002.1-2006 | 推荐性 | GB/T8802-2001 |  | ● |
| 4 | 纵向回缩率 |  | GB/T10002.1-2006 | 推荐性 | GB/T6671-2001 |  | ● |
| 5 | 落锤冲击试验 |  | GB/T10002.1-2006 | 推荐性 | GB/T14152-2001 | ● |  |
| 6 | 液压试验（20℃，1h） |  | GB/T10002.1-2006 | 推荐性 | GB/T6111-2003 | ● |  |
| 7 | 卫生性能 | 铅 | GB/T10002.1-2006 | 推荐性 | GB/T 17219-1998 | ● |  |
|  |  | 镉 | GB/T10002.1-2006 | 推荐性 | GB/T 17219-1998 | ● |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB/T10002.1-2006 | 推荐性 | GB/T 17219-1998 | ● |  |
| a极重要质量项目，b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |  |

表4建筑排水用硬聚氯乙烯管材检验项目及属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 拉伸屈服应力 | GB/T5836.1-2018 | 推荐性 | GB/T 8804.2-2003 | ● |  |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T5836.1-2018 | 推荐性 | GB/T 8804.2-2003 |  | ● |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T5836.1-2018 | 推荐性 | GB/T 8802-2001 |  | ● |
| 4 | 落锤冲击试验 | GB/T5836.1-2018 | 推荐性 | GB/T 14152-2001 | ● |  |
| 5 | 纵向回缩率 | GB/T5836.1-2018 | 推荐性 | GB/T 6671-2001 |  | ● |
| 6 | 密度 | GB/T5836.1-2018 | 推荐性 | GB/T 1033.1-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目，b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

表5建筑排水用硬聚氯乙烯管件检验项目及属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 维卡软化温度 | GB/T5836.2-2018 | 推荐性 | GB/T 8802-2001 |  | ● |
| 2 | 烘箱试验 | GB/T5836.2-2018 | 推荐性 | GB/T 8803-2001 |  | ● |
| 3 | 坠落试验 | GB/T5836.2-2018 | 推荐性 | GB/T 8801-2007 |  | ● |
| 4 | 密度 | GB/T5836.2-2018 | 推荐性 | GB/T 1033.1-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目，b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

备注：1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

2：表中所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

6.2 检验应注意的问题

6.2.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

6.2.2若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定。

6.2.3若被检产品明示的质量要求低于且包含本细则中检验检验项目所依据的推荐性标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

6.2.4若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

6.2.5若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应当在检验报告备注栏中进行说明。

7 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格；其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

8 异议处理

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应提出书面复检申请并阐明理由，向清远市市场监督管理局提出，由清远市市场监督管理局依法依规处理。

9  本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2020）规定执行。